Uni-Coat 5000 UW

Popis:       Dvousložková nátěrová hmota bez obsahu rozpouštědel na bázi spojení epoxidu-

bisfenolu A a polyaminového tužidla.

Použití:    Konečný nátěr v systémech pro vodoinstalace, nádrže na odpadní vodu apod.

Speciálně vyvinuto pro prostředí s vysokou vlhkostí a nízkými aplikačními

teplotami.

Vlastnosti:    -    výborná odolnost proti vodě a různým chemikáliím (viz. zkušební zpráva)

- vytvrzení i při vlhkosti vzduchu nad 90 %

- vytvrzení i při teplotách pod 3 oC

- výborná otěruvzdornost

- snadné čištění

- na slunečním světle nedochází ke změně odstínu

Odstíny a lesk:             - odstíny normy RAL / vysoce lesklý

- matný až pololesklý

Specifikace                   Hustota:                                            1,32 g/cm3

při 22oC a 60 % rel.      Obsah pevných látek:                   85 ( 2 %

vlhkosti a tloušťce        Doporuč. tloušťka suché vrstvy:      200 – 500 (

suché vrstvy 500 (       (při ruční aplikaci – 200 um, při stříkání – 500 um)

Doba zpracovatelnosti:                   cca 20 minut

Zaschnuto proti prachu:                    po 3 hod.

Plně vytvrzeno:                                 po 7 dnech

K přepracování:                                min. po 16 hod.

max. po 4 dnech

Teoretické vydatnosti:

________________________________________________

Vydatnost v m2 na 1 litr:                    4,25                3,40                1,70                1,13

Tloušťka suché vrstvy v (:                 200                 250                  500                750

________________________________________________

________________________________________________

Vydatnost v m2 na 1 kg:                     3,21                2,57                1,29                 0,86

Tloušťka suché vrstvy v (:                 200                 250                  500                 750

________________________________________________

Uni-Coat 5000 UW

Praktická spotřeba:     Praktická spotřeba je závislá od počtu různých faktorů (např. tvaru

objektu, stavu a vzhledu povrchu, aplikačních metod, zkušeností,

počasí, atd.)

Příprava podkladu:      Ocel: povrch musí být otryskán na čistotu povrchu SA 21/2 podle

DIN ISO 12944/4, střední profil Rz> 50 um nebo 2 mills

Nerez: povrch musí být zbaven veškerých nečistot, olejů a tuků.

Nekovové podklady: povrch musí být zbaven veškerých nečistot,

olejů a tuků. Otryskání provádět minerálním

abrazivem, střední profil Rz> 50 um nebo 2

mills

Teplota podkladu:    Teplota podkladu musí dosahovat min. 3 oC.

Instrukce pro použití:   Míchací poměr:

100 dílů základní složky      :       100 dílů tužidla (hmotnostně)

86 dílů základní složky      :         69 dílů tužidla (objemově)

Obě složky smíchat ve velké nádobě (přesné množství) a

mechanickým míchadlem míchat po dobu nejméně 3 min. mírnou

rychlostí, až vznikne homogenní barva.

Nejprve natřít všechny rohy, šrouby, sváry a jiné nerovnosti štětcem, pak celý povrch nastříkat mokrý do mokrého, nebo natřít štětcem a válečkem tak, aby vznikla správná tloušťka vrstvy (kontrola pomocí měřidla pro měření tloušťky mokré vrstvy). Teplota směsi základní složky a tvrdidla musí být vyšší než 15 oC, jinak je nutno vmíchat zvláštní ředidlo pro úpravu viskozity. Tím se sníží možná tloušťka vrstvy a zvýší doba potřebná pro vytvrdnutí. Ředidlo přidávejte po smísení jednotlivých složek.

Indukční doba:      žádná

Uni-Coat 5000 UW

Aplikační metody:      Air-less:

Ředění:    max. 5 – 10 % vody, závisí od požadované tloušťky

vrstvy

Tryska:     ca. 0,53 mm (0,21 Inch)

Tlak:        15 MPa  (150 bar)

Štětec, váleček:

Ředění:    max. 5 % vody

Čištění:

Pracovní nástroje vyčistit přípravkem MEK před vytvrdnutím

Tloušťky vrstev:         Max. mokrá tloušťka vrstvy

dosažená  zařízením Air-less:             600 (

Min. mokrá tloušťka vrstvy

s dosažením kompaktního filmu

zařízením Air-less:                              150 (

Max. tloušťka vrstvy dosažená

štětcem:                                               100 (

Skladování:                    skladovat v uzavřených, originálních obalech v suchých a

chladných prostorách chráněných před mrazem. Délka skladování

min. 12 měsíců.

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. A

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 01/04

UC5000UW-a

___________________________________________________________________________

- Označení látky/přípravku a firmy

Obchodní název                     :    Uni-Coat 5000 UW – komponent A

___________________________________________________________________________

- Složení a údaje ke komponentům

Chemická charakteristika       :    epoxidový resin DK:PR-Nr. 936379

Nebezpečné základní látky     :    epoxid, molekulová hmotnost         <= 700

koncentrace                                     62,0000 %

č. CAS                                             25068-38-6

epoxid, molekulová hmotnost         <= 700

koncentrace                                     27,0000 %

č. CAS                                            28064-14-4

___________________________________________________________________________

- Možná nebezpečí            :    Dráždí oči a pokožku

Možná senzibilizace dotykem s pokožkou

Toxický pro vodní organismy, ve vodách může mít

dlouhodobější škodlivé účinky

___________________________________________________________________________

- Opatření při první pomoci

Všeobecné pokyny                 :      ušpiněný a potřísněný oděv svléknout

Při vdechnutí                          :       dopravit postiženého na čerstvý vzduch, uložit v klidu

a teple - při potížích povolat lékařskou pomoc

# Při zásahu pokožky                :       pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem

Při zásahu očí                         :       oční víčka udržet otevřená a alespoň 10 minut vyplachovat

proudem čisté tekoucí vody a zavolat lékařskou pomoc

Při požití                                 :      okamžitě konzultovat lékaře

___________________________________________________________________________

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. A

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 02/04

UC5000UW-a

__________________________________________________________________________

- Opatření při boji s ohněm

Vhodný hasící prostředek                                                 :   pěna odolná proti působení

alkoholu, hasící prášek, kys.

uhličitá, písek, vodní mlha

Nevhodný hasící prostředek                                             :   nejsou známy

Zvláštní nebezpečí vycházející z produktu,

jeho hořlavých součástí a vznikajících plynů                   :   nebezpečné spaliny při požáru;

oxid uhelnatý (CO)

Zvláštní ochranné vybavení při vzniku požáru                :  popř. použít dýchací přístroj

___________________________________________________________________________

- Opatření při neúmyslném úniku

Opatření pro ekologii                  :                  zamezit průniku do kanalizace

Při zamoření řek, jezer nebo odpadních vod

neprodleně informovat příslušné místní úřady

Opatření pro čištění/zachycení    :                  uniklý materiál zachytit nehořlavými

nasákavými prostředky

(písek, zemina, štěrk, apod.)     ___________________________________________________________________________

- Manipulace a skladování

Manipulace                                  :                  zajistit dostatečnou výměnu vzduchu (větrání),

příp. použít ventilátory

Skladování                                    :                 nádrže skladovat pevně uzavřené a v chladu

Další informace                            :                  chránit před mrazem, citlivé na světlo                                                                 ___________________________________________________________________________

- Ohraničení expozice, osobní ochranné pomůcky

## Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu

Ochrana dýchání                          :                  zamezit vdechnutí mlhy z rozprachu, při

špatném větrání použít přístroj pro ochranu

dýchacích cest

Ochrana rukou                             :                  používat ochranné rukavice (odolné proti

rozpouštědlům)

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. A

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 03/04

UC5000UW-a

__________________________________________________________________________

Ochrana očí                                  :                  používat ochranné brýle

Hygienická ochrana                     :                  pokožku preventivně chránit vhodným krémem a

po ukončení prací omýt ruce

___________________________________________________________________________

- Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma            :             kapalná                                   Odstín        :        různé

Zápach           :             téměř bez zápachu

Údaje relevantní pro bezpečnost

Hodnota                 Jednotka               Metoda

Bod vzplanutí                                     ( 100                          oC                      DIN 51758

Bod vznícení                                      > 415                          oC                      DIN 51794

Specifická hustota při 25oC               1,17                          g/cm3                   DIN 53217

Rozpustnost ve vodě                          rozpustné

Hodnota pH                                        5 - 6

Viskozita při 23 oC                          9.000 – 13.000             mPa.s                  DIN 53018

___________________________________________________________________________

- Stabilita a reaktivita

Nebezpečné produkty při rozkladu nejsou známy.

Omezující látky    :    vysoké teploty, silné UV-záření. Neohřívat nad teplotu bodu vzplanutí.

___________________________________________________________________________

- Toxikologické údaje

Při působení výrobku na pokožku, dýchací orgány nebo na oči může dojít k podráždění.

___________________________________________________________________________

- Údaje k ekologii

# Zamezit úniku do půdy, podzemních vod a kanalizace

___________________________________________________________________________

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. A

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 04/04

UC5000UW-a

___________________________________________________________________________

- Pokyny pro likvidaci

Doporučení                                                :                   spálit v souladu předpisy

___________________________________________________________________________

- Údaje pro dopravu

Pozemní doprava                         :        ADR                    9/11C č. UN: 3082, id.č. nebezp.: 90

RID                      9/11C č. UN: 3082, id.č. nebezp.: 90

Vnitrozemská lodní doprava        :        ADNR                 9/11C

Námořní doprava                         :         IMDG/UN                     žádné nebezpečné zboží

Letecká doprava                           :        ICAO/IATA        9/III č. UN: 3082

Poštovní zásilky                           :                                                připuštěny

___________________________________________________________________________

- Předpisy

Zařazeno podle směrnic ES: 67/548/EEG a 88/379/EEG

Symbol nebezpečí      :             Xi         dráždivé

N          nebezpečné pro životní prostředí

R-věta                         :             36/38    dráždí oči a pokožku

- možná senzibilizace dotykem s pokožkou

51/53    toxické pro vodní organismy, ve vodách může mít

dlouhodobější škodlivé účinky

S-věta                          :             28         při kontaktu s pokožkou ihned omyjte velkým

množstvím vody a mýdlem

37/39    při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné

brýle, příp. obličejovou masku

- zabraňte úniku do životního prostředí. Vyžádejte si

zvláštní pokyny, řiďte se pokyny uvedenými

v bezpečnostním listu

___________________________________________________________________________

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky našich výrobků a nelze je chápat jako příslib vlastností těchto výrobků.

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. B

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 01/04

UC5000UW-b

__________________________________________________________________________

1.   Označení látky/přípravku a firmy

Obchodní název                     :    Uni-Coat 5000 UW – komponent B

___________________________________________________________________________

2.   Složení a údaje ke komponentům

Chemická charakteristika       :    alifatický amin

Nebezpečné základní látky    :    Trimethylhexamethylendiamin

koncentrace                   > 25,00 %

č. CAS                           25620-58-0

Paraterciarybutylphenol

koncentrace                   > 50,00 %

č. CAS                           98-54-4

Benzen-1,3-dimethamin

koncentrace                   > 30,00 %

č. CAS                           1477-55-0

___________________________________________________________________________

3.   Možná nebezpečí            :    Způsobuje poleptání

Možná senzibilizace dotykem s pokožkou

Zdraví škodlivý při vdechování a styku s kůží

___________________________________________________________________________

4.   Opatření při první pomoci

Všeobecné pokyny                 :      ušpiněný a potřísněný oděv svléknout

Při vdechnutí                          :       dopravit postiženého na čerstvý vzduch, uložit v klidu

a teple - při potížích povolat lékařskou pomoc

# Při zásahu pokožky                :       pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem

Při zásahu očí                         :       oční víčka udržet otevřená a alespoň 10 minut vyplachovat

proudem čisté tekoucí vody a zavolat lékařskou pomoc

Při požití                                 :      okamžitě konzultovat lékaře a vypít alespoň 3 sklenice

mléka nebo vody

___________________________________________________________________________

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. B

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 02/04

UC5000UW-b

__________________________________________________________________________

- Opatření při boji s ohněm

Vhodný hasící prostředek                                                 :   pěna odolná proti působení

alkoholu, hasící prášek, kys.

uhličitá, písek, vodní mlha

Nevhodný hasící prostředek                                             :   nejsou známy

Zvláštní nebezpečí vycházející z produktu,

jeho hořlavých součástí a vznikajících plynů                   :   nebezpečné spaliny při požáru;

oxid uhelnatý (CO)

Zvláštní ochranné vybavení při vzniku požáru                :  popř. použít dýchací přístroj

___________________________________________________________________________

- Opatření při neúmyslném úniku

Opatření pro ekologii                  :                  zamezit průniku do kanalizace

Při zamoření řek, jezer nebo odpadních vod

neprodleně informovat příslušné místní úřady

Opatření pro čištění/zachycení    :                  uniklý materiál zachytit nehořlavými

nasákavými prostředky

(písek, zemina, štěrk, apod.)     ___________________________________________________________________________

- Manipulace a skladování

Manipulace                                  :                  zajistit dostatečnou výměnu vzduchu (větrání),

příp. použít ventilátory

Skladování                                    :                 nádrže skladovat pevně uzavřené a v chladu

Další informace                            :                  chránit před mrazem, citlivé na světlo                                                                 ___________________________________________________________________________

- Ohraničení expozice, osobní ochranné pomůcky

## Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu

Ochrana dýchání                          :                  zamezit vdechnutí mlhy z rozprachu, při

špatném větrání použít přístroj pro ochranu

dýchacích cest

Ochrana rukou                             :                  používat ochranné rukavice (odolné proti

rozpouštědlům)

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. B

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 03/04

UC5000UW-b

__________________________________________________________________________

Ochrana očí                                  :                  používat ochranné brýle

Hygienická ochrana                     :                  pokožku preventivně chránit vhodným krémem a

po ukončení prací omýt ruce

___________________________________________________________________________

- Fyzikální a chemické vlastnosti

Forma            :             kapalná                                   Odstín        :        různé

Zápach           :             téměř bez zápachu

Údaje relevantní pro bezpečnost

Hodnota                 Jednotka               Metoda

Bod vzplanutí                                     ( 100                          oC                      DIN 51758

Bod vznícení                                      > 415                          oC                      DIN 51794

Specifická hustota při 25oC               1,17                          g/cm3                   DIN 53217

Rozpustnost ve vodě                          rozpustné

Hodnota pH                                        8 - 9

Viskozita při 23 oC                         13.000 – 15.000           mPa.s                  DIN 53018

___________________________________________________________________________

- Stabilita a reaktivita

Nebezpečné produkty při rozkladu nejsou známy.

Omezující látky    :    kyseliny, oxidy, vysoké teploty, silné UV-záření. Neohřívat nad teplotu

bodu vzplanutí.

___________________________________________________________________________

- Toxikologické údaje

Při působení výrobku na pokožku, dýchací orgány nebo na oči může dojít k podráždění.

___________________________________________________________________________

- Údaje k ekologii

# Zamezit úniku do půdy, podzemních vod a kanalizace

___________________________________________________________________________

EG – Bezpečnostní list

pro produkt:  UNI-COAT 5000 UW-komp. B

podle normy 91/155 EEG

Datum:  8.května 2000                                                                                         Strana 04/04

UC5000UW-b

___________________________________________________________________________

- Pokyny pro likvidaci

Doporučení                                                :                   spálit v souladu předpisy

___________________________________________________________________________

- Údaje pro dopravu

Pozemní doprava                         :        ADR                    9/11C č. UN: 3082, id.č. nebezp.: 90

RID                      9/11C č. UN: 3082, id.č. nebezp.: 90

Vnitrozemská lodní doprava        :        ADNR                 9/11C

Námořní doprava                         :         IMDG/UN                     žádné nebezpečné zboží

Letecká doprava                           :        ICAO/IATA        9/III č. UN: 3082

Poštovní zásilky                           :                                                připuštěny

___________________________________________________________________________

- Předpisy

Zařazeno podle směrnic ES: 67/548/EEG a 88/379/EEG

Symbol nebezpečí      :             C          leptavý

N          nebezpečné pro životní prostředí

R-věta                         :             20/22    zdraví škodlivý při vdechování a požití

- způsobuje poleptání

43         nebezpečí senzibilizace při styku s kůží

S-věta                          :             26         při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou

a vyhledejte lékařskou pomoc

36/37/39    při práci noste vhodný ochranný oděv, vhodné

ochranné rukavice a ochranné brýle, příp. obličejovou

masku

- v případě otravy nebo poleptání, nebo necítíte-li se

dobře , okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li

možno ukažte tuto etiketu)

___________________________________________________________________________

Údaje v tomto bezpečnostním listu popisují bezpečnostní požadavky našich výrobků a nelze je chápat jako příslib vlastností těchto výrobků.