___________________________________________________________________________

UNI-COAT 2000 VL

Použití                                                                      Aplikační data (pokrač.)

Používá se jako výborná antikorozní ochranná        Teoretická spotřeba         : 96 g/m2

vrstva na zkorodované oceli. Je vhodný pro            Aplikační teplota             : min. +6oC

silnostěnné nátěry a svými vlastnostmi vhodný       Doba zasychání                : ca. 20 min. při 15oC

pro dlouhodobou antikorozní ochranu.                    Doba schnutí                     : ca. 2 hod. při 15oC

Odstíny                                                                   Praktická vydatnost oproti teoretické

černý                                                                                                   štětec       - ca. 85 %

pistole      - ca. 65 %

Air-less     - ca. 75 %

Balení

20, 60, 200, 1000 kg                                                 ___________________________________________

____________________________________           Návrh systému

Specifické vlastnosti                                        A:  1-ní vrstva

(   velmi dobrá přilnavost                                                 Uni-Coat 2000 VL – tloušťka suché vrstvy ca.

(   nehořlavý a odolný povětrnostním vlivům                 160 um

(   odolný UV-záření

(   vysoká odolnost vůči červené rzi                         ____________________________________________

____________________________________           Bezpečnost

Bezpečnostní opatření nejsou zapotřebí.

Technická data

Pojivo                    : styren-acrylat                             ____________________________________________

Antikoroz. pigment: vysoce hodnot. zinkfosfáty

a oxidy                                      Poznámka

Lesk                        : 14 při 60o                                                    Před nanášením je třeba odstranit z povrchu oleje, tuky,

Obsah pevných látek              :  55 ( 2 %                  rez, nečistoty a okuje.

Min. tloušťka mokrého filmu:  150 um

Bod vzplanutí                         : žádný

Specifická hmotnost               : ca. 1,24

____________________________________

Aplikační data

Aplikační metoda    : štětec, váleček, Air-less

Druh ředidla            : voda