UNI - COAT 2000 AB

- 2 -

OBSAH:

Zadání: str:

1. Všeobecně, vlastnosti, použití 3

2. Podklad, zpracování, teplota zprac., skladování 4

3. Čištění. specifikace, balení, bezpečnost 5

4. Porovnání UNI-COAT 2000 AB s běžnými výrobky 6-7

5. Porovnání UNI-COAT 2000 AB s nátěry obsahující

ředidla a jejich vliv na živ.prostředí 8-9

6. Porovnání UNI-COAT 2000 AB s epoxyd. a polyure-

thanovými nátěry a jejich vliv na živ.prostředí 8-9

7. Porovnání UNI-COAT 2000 AB s térovými a bitumenovými

nátěry a jejich vliv na živ.prostředí 8-9

8. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně UV.stability

a působení vody 10

9. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně působení

vody a tažnosti 11

10. Mechanické vlastnosti UNI-COAT 2000 12

11. Výsledky testů ohledně rozstřikovatelnosti 13-14

12. Odolnost proti chemikáliím 14

13. DIN bezpečnostní údaje chem.látek a preparátů

/ DIN 52 900 / 15,16,17,18

- 3 -

UNI-COAT 2000 AB

speciální nátěr pro azbestocementové podklady

Všeobecně:

UNI-COAT 2000 AB je speciálně vyvinutý produkt na bázi acrylic copolymer resins, který je zvláště vhodný pro použití na azbestocementové podklady. UNI-COAT 2000 AB chrání velmi dobře proti velkému množství negativních vlivů. Svým zvláštním složením zůstává elastický a může být nanášen na lehce vlhký podklad. Je vodoodpudivý, což snižuje schopnost tvoření mechů, řas a usazování špíny.

Vlastnosti:

1. Ekologicky vhodný

2. Odolný proti povětrnostním vlivům

3. UV stabilní

4. Odolný proti louhům, kyselinám a solím

5. Velmi vysoká odolnost proti CO-sloučeninám

6. Chrání proti vlivům oxidu uhlíku a síry

7. Těsní jemné trhlinky

8. Vynikající přilnavost

9. Použití na venkovní i vnitřní nátěry

10. Nehořlavý

11. Vysoká elastičnost

12. Bezbarvý, zasilatelný i v diverzních barvách

Použití:

Používá se na všechny druhy azbestového cementu, vhodný na:

azbestové desky

střešní desky

azbestové články

apod.

Pro další speciální povrchy prosím použijte jiné typy

UNI COAT 2000, nebo se poraďte s našimi technology.

- 4 -

Podklad:

Podklad musí být čistý a zdravý. Pracovní plochy musí být zbaveny všech nečistot, olejů a tuků. Podklad může být suchý i lehce vlhký. Teplota podkladu nejméně + 100C. Relativní vlhkost vzduchu má být nižší než 70%, jinak proces schnutí a tvrdnutí neprobíhá podle normálu a nedocílí se potřebná síla nátěru.

Zpracování:

UNI-COAT 2000 AB se dodává jako 1-složkový výrobek, který se před použitím musí dobře promíchat. UNI-COAT 2000 AB se dá nanášet kartáči, kartáčovými válečky nebo také pomocí stříkací pistole. Doporučujeme nanášet ve dvou vrstvách. Nanesení druhé vrstvy může následovat až je-li první vrstva suchá na dotek ruky. Jsou-li kladeny vysoké nároky na chemickou resistenci, doporučujeme nanést jako poslední vrstvu UNI COAT 2000 WA.

Teplota zpracování:

+ 100C až + 400C při maximální vlhkosti vzduchu 70%.

Skladování:

V dobře uzavřeném balení. P o z o r n a m r á z ! Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

- 5 -

Čištění :

Použité nářadí se po upotřebení důkladně omyje vodou.Neztvrdlý UNI-COAT 2000 AB se dá odstranit vodou.

Specifikace : konzistence - tekutá

barva - bezbarvý, dinersní

ředidlo - žádné

obsah tuku - 45 + - 1%

báze - acrylic copolymer rezins

pH hodnota - 8-9

hustota - ca. 1,07

bod vznícení - /

spotřeba - 3 - 6 m2 na litr

doba vyschnutí - asi 20 min. při 15 oC

doba proschnutí - asi 12 hod. při 15 oC

doba vytvrdnutí - asi 48 hod.

Balení : 1000 l - kontejner

210 l - sudy

6O l - sudy

25 l - kanystr

10 l - vědro

5 l - vědro

Bezpečnost : žádné zvláštní bezpečnostní opatření.

- 6 -

Porovnání UNI-COAT 2000 AB s běžnými výrobky

Všeobecně :

Zkoumáním se zjistilo, že UNI COAT 2000 AB má veliké přednosti oproti běžným výrobkům. (více jistoty pro člověka a životní prostředí, příjemnější zpracování, lepší výsledky po zpracování)

Bezpečnost :

Na rozdíl od běžných výrobků není UNI-COAT 2000AB hořlavý a neobsahuje jedovaté arom. látky a ředidla. To znamená, že nejsou zapotřebí žádné speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, transportu a zpracování odpadu výrobku UNI-COAT 2000 AB.

Zdraví :

U běžných výrobků se při zpracování uvolňují často jedovaté výpary. Maximální hranice dovoleného množství jedovatých výparů ve vzduchu je vyznačeno v tzv. MAC hodnotách (maximum alowable concentration). Překročí-li se tato hranice, má to za následek řadu negativních vlivů na lidský organismus.

Při zpracování EPOXYD. pryskyřic a Poly-urethanových výrobků se takovéto jedovaté výpary, které mají negativní vliv na člověka a životní prostředí uvolňují. Zajisté znáte pronikavý zápach těchto výrobků.

UNI-COAT 2000 AB se dá bezpečně zpracovat, aniž by se uvolňovaly jedovaté výpary a nevznikají žádné negativní vlivy na lidský organismus a životní prostředí.

- 7 -

Porovnání UNI-COAT 2000 AB s běžnými výrobky.

Zpracování :

UNI-COAT 2000 AB nabízí vedle ekologické vhodnosti velké přednosti při zpracování. Potřísnění pokožky může být odstraněno běžnými mycími prostředky, jako je voda a mýdlo. Pracovní nářadí se čistí vodou, do té doby dokud není výrobek ztvrdlý.

Na rozdíl od velkého množství běžných výrobků, které jsou 2-složkové, odpadá u UNI-COAT AB (náročné) a riskantní míchání obou složek, protože se jedná o jednosložkový výrobek.

2-složkové výrobky jsou po smíchání obou složek jen krátkou dobu skladovatelné, nebo vůbec ne.

UNI-COAT 200 AB může na rozdíl od běžných výrobků být zpracován na lehce vlhkém podkladu.

Lepší výsledky :

Výzkumy bylo zjištěno, že UNI-COAT 2000 AB kvalitativně předčí většinu běžných výrobků. Použitím acryl copolymer rezins je odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím znatelně lepší než u běžných výrobků. Zároveň UNI-COAT 2000 AB nabízí 100% ochranu proti vniknutí vody, kyselin, louhů a solí. Odolnost barvy proti odření je dobrá.

R

Poznámka:

Tato zadání bazírují na velkém množství výzkumů. Informace mají všeobecný charakter. Údaje našich spolupracovníků, které přesahují rámec těchto informací, musí být písemně odsouhlaseny.

- 8 -

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 AB a nátěry obsahujícími ředidla a jejich vliv na životní prostředí.

Pro ošetření azbestocementových podkladů se stále ještě používají výrobky obsahující ředidla, které negativně působí na životní prostředí.

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 AB a nátěry epoxydovými a polyuretanovými a jejich vliv na životní prostředí.

Pro ošetření azbestocementových podkladů se stále ještě používají výrobky epoxydové a polyuretanové, které negativně působí na životní prostředí.

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 AB a nátěry thérovými a bitumenovými a jejich vliv na životní prostředí.

Pro ošetření azbestocementových podkladů se stále ještě používají výrobky thérové a bitumenové, které negativně působí na životní prostředí.

- 9 -

Následuje porovnání mezi běžnými výrobky a UNI-COAT 2000 AB:

Kritéria Běžné výrobky UNI-COAT 2000 AB

-----------------------------------------------------------------

1. Podíl aromat.látek variabilní žádný

2. MAC-hodnoty k násl. ano ne

3. Vznětlivý,hořlavý ano ne

4. Zápach během zprac. ano typický zápach téměř bez záp.

ředidel

5. Uvolňování jed.výparů ano ne

6. Ředitelný vodou ne ano

7. ADR třídy nebezpeč. ano ne

8. Následování předpisů

na etiketách ano ne

-10-

Výsledky testů UNI-COAT 2000

Mechanické vlastnosti:

Pevnost lomu a tažnost se měřila Ingstron-dynamoměřicím přístrojem s rychlostí tahu 500 mm/min. Graf ukazuje v % elastickou tažnost volného filmu barvy až k lomu. Je to funkce síly-mechanický odpor volného nátěru barvy. V grafu lze rozlišit křivku deformace při sušení barvy za normálních podmínek a po 24 hod. máčení ve vodě.

YIELD - bod:

Testy bylo zjištěno, že po cca 50% protažení nátěru se dosahuje kritického bodu. Tento bod se značí YIELDSTRESS. Film se pod tímto bodem chová jako elastomer. Při natažení k tomuto bodu a následném povolení se barva stáhne na počáteční délku. Natáhne-li se film přes tento bod, zůstává trvale prodloužen.

UV - stabilita:

Po 1000 hod. v Q-paunel-tester nevyznačí se žádné zežloutnutí, na rozdíl od běžných acrylátů, či styren-acrylátů, PVC atd.

- 11 -

Výsledky testů UNI-COAT 2000 AB

NON - WHITENING:

Zvláštní vlastností UNI-COAT 2000 AB je, že nezbělá při opětovném navlhčení.

Zkouška:

Nátěr cca 40 mikronů UNI-COAT 2000 AB se nanese na desku, po vytvrdnutí se nanese vodní sloupec demineralizované vody.

Zkouška se provádí pomocí PVC rourky, která se silikonovým těsněním připevní vertikálně k desce. Kontrola se provádí vizuálně.

ZKOUŠKA TAŽNOSTI:

V následující tabulce se porovná síla tažnosti UNI-COAT 2000 s běžným typem acrylátu. Test se provedl pomocí Ingstrom-dynamoměř. přístrojem při síle tahu 500 mm/min.

Kritérium UNI-COAT 2000 AB acrylát

-----------------------------------------------------------------

Tah 37 + - 2 110 + - 10

Prodloužení během tahu 42 + - 3 25 + - 1

Modul 100% 43 + - 2 107 + - 11

Modul 200% 62 + - 5 -

Lom během tahu 115 + - 22 163 + - 24

Prodloužení během tahu 346 + - 33 221 + - 27

Modul YOUNG 233 + - 12 1062 + - 154

PERMANENT SET 83 83

- 12 -

Graf mechanických vlastností UNI-COAT 2000

------------------------------------------

Rychlost: 500 mm/min.

síla v mPa:

│

│

│

│

12 │

│

10 │                                                   ┌┬┬┐

│                                                   ││││

8 │                                       ┌┬┬┐        ││││┌──┐

│                           ┌┬┬┐        ││││┌──┐    ││││├──┤

6 │                           ││││        ││││├──┤    ││││├──┤

│   ┌┬┬┐            ┌┬┬┐    ││││┌──┐    ││││├──┤    ││││├──┤

4 │   ││││        ┌──┐││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││┌──┐    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

2 │   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

0 │   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

└───┴┴┴┴┴──┴────┴──┴┴┴┴┴────┴┴┴┴┴──┴────┴┴┴┴┴──┴────┴┴┴┴┴┬─┴─┐

49.8 100 200 300 335

prodloužení v procentech

svislé čáry - suchý film

vodorovné čáry - po 24 hod. ve vodě

- 13 -

Výsledky testů

Údaje o materiálu:

Jméno výrobku UNI-COAT 2000 AB

Výrobek UNICA

Poměr smísení není relevantní

Vhodný pro asfaltové lepenky

Balení umělohmotné nádoby

5 - 1000 lt

Testovací přístroj:

Značka Graco

Typ U 500

Poměr tlaku -

Výnos -

Délka hadice 7 m

Diamet.rozměr hadice standart

Přisávací filtr ano

Tlakový filtr 100 megh

Stříkací pistole standart

Vzduchový ventil -

Přisávací hadice -

Testem dáno:

Tlak materiálu cca 100 bar

Tlak vzduchu -

Střík.otvor 221211

Výnos -

Doba stříkání/m2 max. 10 sec.

cca 120 u vlhkého

Spotřeba 10 m2/lt

Viskozita -

Teplota materiálu 180C

Tlak brždění -

- 14 -

Konečný výsledek

v y n i k a j í c í r o z s t ř i k o v a t e l n o s t

Odolnost (stálost) vůči chemikáliím:

Výrobek Kritérium

------------------------------------------------------------

Aceton x

Amoniak xx

Pivo xx

Chloroform xx

Kysel.octová xx

Ethanol xx

Prostř.proti mrazu xx

Kuk.olej xx

Methylenchlorid xx

Kysel.mléčná xx

Mineral.oleje xx

Natriumchlorid xx

Natronlouh 30% xx

Petrolej xx

Salpeter kyselina xx

Solný roztok 50% xx

Terpentýn xx

Toluol x

Trichlorethylen xx

Kysel.močová xx

Čistící benzin xx

Destil.voda xx

Peroxyd vodíku xx

Víno xx

Xylol --

Kyselina citronová 30% xx

Kriterium: x - částečný vliv

xx - nemá vliv

-- - neovlivňuje

- 15 -

DIN - Bezpečnostní data chemické látky a preparáty DIN 52 900

Všeobecně:

Název UNI-COAT 2000 AB

Chemická charakteristika směs acryliccopolymer

rezins a aditiva

Skupenství tekuté

Barva bezbarvý, dis.barvy

Zápach téměř žádný

Fyzikální a bezpečnosně-technické údaje:

Bod mrazu - 20C

Bod varu 1050C

Tažnost páry propouští páru

Viskozita 1.000 mPa

Rozpustnost ve vodě dokonalá

pH konc.výrobku 8-9

Bod vznětlivosti žádný

Teplota vznícení žádná

Explozní hranice žádná

Rozpad žádný

Nebezpečí rozkladu žádné

Nebezpečí reakce žádné

Trvanlivost min. 12 měs. od data výroby

Riziko stat. el. žádné

Předpisy ve smyslu EG - právních linií:

Zvláštní nebezpečí - žádné

Bezpečnostní doporučení - nesmí přijít do rukou dětí, při  poranění nebo vniknutí do očí  důkladně vymýt vodou a dopravit k

lékaři

Symboly - žádné

Transport:

Pozemní cestou - ADR tř.

Vzduchem - IATA tř.

Moře - IMDO tř.

Vodní toky - ADN/ADNR tř.

UN - číslo

- 16 -

Chemické látky a preparáty - bezpečnostní opatření

/ DIN 52 900 /

Ochranné prostředky při skladování a zpracování

-----------------------------------------------

Technické ochranné podmínky při:

a/ skladování - uchovávat tak, aby výrobek nebyl vystaven mrazu

b/ zpracování - žádné

Osobní ochranné prostředky:

a/ proti vdechnutí - dobře větrat

b/ ochrana rukou - -

c/ ochrana zraku - ochranné brýle

d/ další - -

Pracovní hygiena

Ochrana proti požáru a explozi - žádná

Odstranění - odevzdat ke zničení

Opatření při nehodách a požárech:

Rozlití nebo výtok - žádné

Hasicí prostředek - žádný

První pomoc:

Předávkování vdechnutím - čerstvý vzduch

Požití - vypít dostatek vody

konzultovat lékaře

Kožní kontakt - smýt vodou a mýdlem

- 17 -

DIN - bezpečnostní údaje - chemické látky a preparáty

/ DIN 52 900 /

Údaje o toxikologii:

Na základě nám známých informací není tento výrobek při běžném použití a zpracování toxický.

Viz. předpisy zapsané v bezpečnostních údajích.

Údaje o ekologii:

BOD-hodnota: žádná

COD-hodnota: žádná

Vylučovatelnost: žádná

Upozornění:

Všechny tyto údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí a nedávají žádnou jistotu pro různé jiné vlastnosti. Stávající pravidla a zadání jsou příjemcem tohoto výrobku následovatelná na vlastní zodpovědnost.

- 18 -

UNI-COAT AB TEST - RAPPORTEN

Všechny následující testy a zkoumání byly provedeny na základě certifikačních čísel V-11243 a V-13636 a norem:

A.S.T.M. / American Society for Testing and Materials /

nr. G-53-84

nr. D-412

D.I.N. / Deutsches Institut fur Normung /

nr. 53384

nr. 53386

nr. 53387 ( I.S.O. 4892 )

nr. 53388 ( I.S.O. 877 )

nr. 53495 ( I.S.O 62 )

N.E.N. / Nederlandse norm /

I.S.O. / International Organization for Standardization /

nr. 4582

nr. 2115

nr. 1147

V tomto výzkumu byl UNI-COAT 2000 AB testován na:

odolnost proti povětrnostním vlivům

odolnost proti UV záření

mechanické vlastnosti

síla tlaku

Výsledky testů jsou popsány a vyhodnoceny v textu.