UNI - COAT 2000 BE

## UNI-COAT 2000 BE

speciální nátěr na betony

Všeobecně:

UNI-COAT 2000 BE je speciálně vyvinutý výrobek na bázi acrylic copolimer resins, který je zvláště vhodný na betony. Chrání velmi dobře proti velkému počtu negativních vlivů. Svým zvláštním složením zůstává UNI-COAT 2000 BE elastický a může být zpracován i na lehce vlhkém podkladě. Je vodoodpudivý, čímž se snižuje schopnost tvoření mechů a řas.

Vlastnosti:

1. Ekologicky vhodný

2. Vodoodpudivý

3. Odolný proti povětrnostním vlivům

4. UV stabilní

5. Odolný vůči kyselinám a louhům

6. Velmi vysoká odolnost proti CO2

7. Chrání proti vlivům oxidu uhlíku a síry

8. Těsní jemné trhliny

9. Vynikající přilnavost

10. Vysoká elastičnost

11. Nehořlavý

12. Použití na venkovní i vnitřní nátěry

13. Bezbarvý, zasilatelný i v disperzních barvách

Použití:

Používá se na nátěry: 		- beton. panelů a skeletů

- nádrží

- dlaždic

- podlah

- ramp a podstavců

- zdí (apod.)

Podklad:

Podklad musí být čistý a zdravý. Plochy určené k nátěru musí být očištěny od různých nečistot, olejů a tuků. Nerovné plochy mohou být předem upraveny výrobkem UNI-REPAMOR HYDRO nebo UNI-VLAK. Podklad může být suchý i mírně vlhký. Relativní vlhkost vzduchu nižší než 70% a teplota nad 10(C způsobuje špatné schnutí výrobku.

Zpracování:

UNI-COAT 2000 BE se dodává jako 1-složkový výrobek. Před použitím se musí řádně promíchat. Barva se nanáší kartáči, kartáč.válečkem nebo stříkací pistolí. UNI-COAT 2000 BE doporučujeme nanést ve dvou vrstvách, vždy až po řádném zaschnutí první vrstvy. Jestliže preferujeme velkou odolnost vůči sedření, doporučuje se i třetí vrstva.

Teplota zpracování:

+10(C až +40(C při maximální vlhkosti vzduchu 70%.

Skladování:

V dobře uzavřeném balení. P o z o r  n a  m r á z ! Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

Čištění:

Použité nářadí se po upotřebení důkladně omyje vodou. Neztvrdlý UNI-COAT 2000 BE se dá odstranit vodou.

Popis výrobku:

Konsistence: 					tekutá

Barva: 						bezbarvé, disperzní barvy

Ředidlo: 					žádné

Obsah pevných látek: 				45% +/- 1%

PH hodnota: 					cca 8-9

Báze: 						acrylic copolymer rezins

Hustota: 					cca 1,07

Bod vznětu: 					žádný

Spotřeba: 					1 litr na 5-10 m2

Doba schnutí: 					asi 20 min. při 15(C

Doba proschnutí: 				asi 12 hod.

Doba ztvrdnutí: 				asi 48 hod.

Balení:

1000 l 		- kontejner

210 l 		- sudy

60 l 		- sudy

25 l 		- kanystr

10 l 		- vědro

5 l 		- vědro

Bezpečnost:

Žádná bezpečnostní opatření nejsou zapotřebí.

POROVNÁNÍ UNI-COAT 2000 BE S BĚŽNÝMI VÝROBKY

Všeobecně:

Zkoumáním se zjistilo, že UNI-COAT 2000 BE má velké přednosti oproti běžným výrobkům. Tyto přednosti vynikají v různých aspektech:

- více jistoty pro člověka a životní prostředí

- příjemnější zpracování

- - lepší výsledky po zpracování

- vysoká kvalita

Bezpečnost:

Na rozdíl od většiny běžných výrobků není UNI-COAT 2000 BE hořlavý a neobsahuje jedovaté aromatické látky a ředidla. To znamená, že nejsou zapotřebí žádná speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, transportu, zpracování odpadů UNI-COAT 2000 BE.

Zdraví:

U běžných výrobků se většinou při zpracování uvolňují i jedovaté výpary. Maximální hranice dovoleného množství jedovatých výparů v ovzduší se udává v tzv. MAC hodnotách. Překročí-li se tato hranice, má to za následek řadu negativních vlivů na lidský organismus. Při zpracování epoxid. pryskyřice a polyuretanů se takovéto výpary uvolňují a mají negativní vliv na lidský organizmus a životní prostředí.

UNI-COAT 2000 BE může být bezpečně zpracován, žádné jedovaté výpary se z něj neuvolňují a nepůsobí negativně na životní prostředí.

Zpracování:

UNI-COAT 2000 BE nabízí, vedle dobrého ekologického vlivu, velké přednosti při zpracování. Eventuální znečištění pokožky se odstraní snadno běžnými mycími prostředky, jako je voda a mýdlo. Pracovní nářadí se čistí vodou. Na rozdíl od velkého množství běžných prostředků dvousložkových zde odpadá pracné a rizikové mísení dvou složek - výrobek je jednosložkový. Skladatelnost a možnosti použití jsou daleko příznivější než u ostatních barev.

Lepší výsledky:

Nejrozdílnější výzkumy dokázaly, že UNI-COAT 2000 BE většinu běžných výrobků kvalitativně předčí. Použitím acrylic copolymer rezins je odolnost vůči povětrnostním podmínkám i chemikáliím znatelně lepší než u běžných výrobků. Zároveň chrání proti vniknutí vody, kyselin, louhů, solí a odolnost proti odření je dobrá.

Poznámka:

Tato zadání bazírují na velkém množství výzkumů. Informace mají všeobecný charakter. Údaje našich spolupracovníků, které přesahují rámec těchto informací, musí být písemně odsouhlaseny.

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 s nátěry obsahujícími ředidla, epoxid. a polyurethanovými nátěry, thérovými a bitumovými nátěry a jejich  vliv na životní prostředí.

Při různých nátěrech se stále ještě používají výrobky, které obsahují ředidla, epoxid., polyurethan., thérové a bitumové výrobky. V tomto přehledu uvádíme rozdíly mezi běžnými výrobky a UNI-COAT 2000:

Kritéria 			Běžné výrobky 		UNI-COAT 2000

1. Podíl aromat.látek: 		variabilní 			žádný

2. MAC-hodnoty k násl.: 	ano 				ne

3. Vznětlivý,hořlavý: 		ano 				ne

4. Zápach během zprac.: 	ano (typický) 			téměř bez zápachu

5. Uvolňování jed.výparů: 	ano 				ne

6. Ředitelný vodou: 		ne 				ano

7. ADR třídy nebezpeč.: 	ano 				ne

8. Následování předpisů

na etiketách: 		ano 				ne

VÝSLEDKY TESTŮ UNI-COAT 2000

Mechanické vlastnosti:

Pevnost lomu a tažnost se měřila Ingstron - dynamoměřicím přístrojem s rychlostí tahu 500 mm/min. Graf ukazuje v % elastickou tažnost volného filmu barvy až k lomu. Je to funkce síly - mechanický odpor volného nátěru barvy. V grafu lze rozlišit křivku deformace při sušení barvy za normálních podmínek a po 24 hod. máčení ve vodě.

YIELD - bod:

Z grafu se dá poznat, že po cca 50% protažení nátěru se dosahuje kritického bodu. Tento bod se značí YIELDSTRESS. Film se pod tímto bodem chová jako elastomer. Při natažení k tomuto bodu a následném povolení se barva stáhne na počáteční délku. Natáhne-li se film přes tento bod, zůstává trvale prodloužen.

UV - stabilita:

Po 1000 hod. se v Q-paunel-tester nevyznačí žádné zežloutnutí, na rozdíl od běžných acrylátů, či styren-acrylátů, PVC atd.

NON - WHITENING:

Zvláštní vlastností UNI-COAT 2000 je, že nezbělá při opětovném navlhčení.

Zkouška: nátěr cca 40 mikronů UNI-COAT 2000 se nanese na desku, po vytvrdnutí se nanese vodní sloupec demineralizované vody.

Zkouška se provádí pomocí PVC rourky, která se silikonovým těsněním připevní vertikálně k desce. Kontrola se provádí vizuálně.

ZKOUŠKA TAŽNOSTI:

V následující tabulce se porovná síla tažnosti UNI-COAT 2000 s běžným typem acrylátu. Test se provedl pomocí Ingstrom-dynamoměř. přístrojem při síle tahu 500 mm/min.

Kritérium 			UNI-COAT 2000 			acrylát

Tah 				37 +/- 2 				110 +/- 10

Prodloužení během tahu 	42 +/- 3 				  25 +/- 1

Modul 100% 			43 +/- 2 				107 +/- 11

Modul 200% 			62 +/- 5 				         -

Lom během tahu 	          115 +/- 22 				163 +/- 24

Prodloužení během tahu       346 +/- 33 				221 +/- 27

Modul YOUNG 	          233 +/- 12 			          1062 +/- 154

PERMANENT SET 		     83 					       83

VÝSLEDKY TESTŮ

Údaje o materiálu:

Jméno výrobku: 			UNI-COAT 2000

Výrobek: 				UNICA

Poměr smísení: 			není relevantní

Vhodný pro: 				dle typu

Balení: 				umělohmotné nádoby 5 - 1000 l

Testovací přístroj:

Značka: 				Graco

Typ: 					U 500

Poměr tlaku: 				-

Výnos: 				-

Délka hadice: 				7 m

Diamet.rozměr hadice: 		standart

Přisávací filtr: 				ano

Tlakový filtr: 				100 megh

Stříkací pistole: 			standart

Vzduchový ventil: 			-

Přisávací hadice: 			-

Testem dáno:

Tlak materiálu: 			cca 100 bar

Tlak vzduchu: 				-

Střík.otvor: 				221211

Výnos: 				-

Doba stříkání/m2: 			max. 10 sec. cca 120 u vlhkého

Spotřeba: 				10 m2/l

Viskozita: 				-

Teplota materiálu: 			18(C

Tlak brzdění:				 -

Konečný výsledek:	Vynikající rozstřikovatelnost

Odolnost (stálost) vůči chemikáliím

Výrobek 				Kritérium

Aceton 				x

Amoniak 				xx

Pivo 					xx

Chloroform 				xx

Kysel.octová 				xx

Ethanol 				xx

Prostř.proti mrazu 			xx

Kuk.olej 				xx

Methylenchlorid 			xx

Kysel.mléčná 				xx

Mineral.oleje 				xx

Natriumchlorid 			xx

Natronlouh 30% 			xx

Petrolej 				xx

Salpeter kyselina 			xx

Solný roztok 50% 			xx

Terpentýn 				xx

Toluol 					x

Trichlorethylen 			xx

Kysel.močová 				xx

Čistící benzin 				xx

Destil.voda 				xx

Peroxyd vodíku 			xx

Víno 					xx

Xylol 					--

Kyselina citronová 30% 		xx

Kriterium: x - částečný vliv/ xx - nemá vliv/ -- - neovlivňuje

DIN - BEZPEČNOSTNÍ DATA CHEMICKÉ LÁTKY

A PREPARÁTY DIN 52 900

Všeobecně:

Název:					UNI-COAT 2000

Chemická charakteristika: 		směs acryliccopolymer

rezins a aditiva

Skupenství: 				tekuté

Barva: 					bezbarvý, dis.barvy

Zápach: 				téměř žádný

Fyzikální a bezpečnosně-technické údaje:

Bod mrazu: 				- 2(C

Bod varu: 				105(C

Tažnost páry: 				propouští páru

Viskozita: 				1.000 mPa

Rozpustnost ve vodě: 			dokonalá

pH konc.výrobku: 			8-9

Bod vznětlivosti: 			žádný

Teplota vznícení: 			žádná

Explozní hranice: 			žádná

Rozpad: 				žádný

Nebezpečí rozkladu: 			žádné

Nebezpečí reakce. 			žádné

Trvanlivost: 				min. 12 měs. od data výroby

Riziko stat. el.. 			žádné

Předpisy ve smyslu EG - právních linií:

Zvláštní nebezpečí: 			žádné

Bezpečnostní doporučení: 	nesmí přijít do rukou dětí, při  poranění nebo vniknutí do očí  důkladně vymýt vodou a dopravit k lékaři.

Symboly:				žádné

Transport:

Pozemní cestou:			ADR tř.

Vzduchem:				IATA tř.

Moře:					IMDO tř.

Vodní toky:				ADN/ADNR tř.

UN:					číslo

##### CHEMICKÉ LÁTKY A PREPARÁTY

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   / DIN 52 900 /

#### OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PŘI SKLADOVÁNÍ

A ZPRACOVÁNÍ

Technické ochranné podmínky při:

a/ skladování - uchovávat tak, aby výrobek nebyl vystaven mrazu

b/ zpracování - žádné

Osobní ochranné prostředky:

a/ proti vdechnutí - dobře větrat

b/ ochrana rukou - /

c/ ochrana zraku - ochranné brýle

d/ další - /

Pracovní hygiena:

Ochrana proti požáru a explozi - žádná

Odstranění - odevzdat ke zničení

Opatření při nehodách a požárech:

Rozlití nebo výtok - žádné

Hasicí prostředek - žádný

První pomoc:

Předávkování vdechnutím - čerstvý vzduch

Požití - vypít dostatek vody, vyhledat lékaře

Kožní kontakt - smýt vodou a mýdlem

##### DIN - BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

CHEMICKÉ LÁTKY A PREPARÁTY

/ DIN 52 900 /

Údaje o toxikologii:

Na základě nám známých informací není tento výrobek při běžném použití a zpracování toxický.

Viz. předpisy zapsané v bezpečnostních údajích.

Údaje o ekologii:

BOD-hodnota: žádná

COD-hodnota: žádná

Vylučovatelnost: žádná

Upozornění:

Všechny tyto údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí a nedávají žádnou jistotu pro různé jiné vlastnosti. Stávající pravidla a zadání jsou příjemcem tohoto výrobku následovatelná na vlastní zodpovědnost.

UNI-COAT BE TEST - RAPPORTEN

Všechny následující testy a zkoumání byly provedeny na základě certifikačních čísel V-11243 a V-13636 a norem:

A.S.T.M. / American Society for Testing and Materials /

nr. G-53-84

nr. D-412

D.I.N. / Deutsches Institut für Normung /

nr. 53384

nr. 53386

nr. 53387 ( I.S.O. 4892 )

nr. 53388 ( I.S.O. 877 )

nr. 53495 ( I.S.O 62 )

N.E.N. / Nederlandse norm /

I.S.O. / International Organization for Standardization /

nr. 4582

nr. 2115

nr. 1147

V tomto výzkumu byl UNI-COAT 2000 testován na:

- odolnost proti povětrnostním vlivům

- odolnost proti UV záření

- mechanické vlastnosti

- síla tlaku

###### Výsledky testů jsou popsány a vyhodnoceny v textu