UNI-COAT 2000 Ferro Protect (FP)

speciální antikorozní nátěr

- 2 -

UNI - COAT 2000 FP

Speciální ochranný nátěr proti korozi

-------------------------------------

Všeobecně: UNI-COAT 2000 FP je speciálně vyvinutý ochranný  prostředek proti rzi na bázi vysoko elastických  styren-acrylic-copolymer-resins, který obsahuje  velmi silné anlititony rzi typu MIOX - "železná  slída" nebo ALBAREX - zinkochromatový přípravek,  neobsahující olovo ani organická rozpouštědla.

Vlastnosti: ekologicky vhodný

protiskluzový

pevný proti nárazu

ÚV - odolný

odolný proti povětrnostním vlivům

odolný proti kyselinám, louhům, solím a CO2

těsní velmi jemné trhliny

vynikající přilnavost

vysoká elastičnost

nehořlavý

použitelný vnitřně i venkovně

Použití: UNI-COAT 2000 FP je jednosložkový vodou ředitelný  produkt, vyvinutý na ochranu železa, slitin a  ostatních kovů (atmofix-corten).

Podklad: Podklad musí být čistý, zdravý a pevný. Plochy

dobře odmaštěné a zbavené rzi buď mechanickým  očištěním nebo nejvhodnější je očištění technologií  tryskáním. Teplota podkladu musí být nejméně 2oC,  může být suchý nebo lehce vlhký, relativní vlhkost  vzduchu nižší než 75%, jinak proces tvrdnutí  neprobíhá podle normálu a nedocílí se potřebná  pevnost

- 3 -

UNI - COAT 2000 FP

Speciální ochranný nátěr proti korozi

-------------------------------------

Zpracování: UNI-COAT 2000 FP se dodává jako jednosložkový  vodou-ředitelný přípravek, který se před upotřebením  musí dobře promíchat, ředit max. do 5% vodou.

Způsob

nanášení: a) štětcem

b) válečkem

c) Airless - stříkáním

Spotřeba

nátěru: a) na zrezivělou konstrukci se pohybuje od

0,1-0.2 lt/m2 při jednom nátěru

b) na otryskanou ocel se pohybuje 0,06-0,12 lt/m2

K nanesení konečné vrstvy doporučujeme barvu  UNI-COAT 2000 SA.

Čištění: Použité nástroje se dají do dvou hodin po upotřebení

očistit vodou (nejlépe teplou)

- 4 -

UNI - COAT 2000 FP

Speciální ochranný nátěr proti korozi

-------------------------------------

Popis: konsistence tixotronní

barva hnědočervená

povrch polomatný

obsah pevných látek 65 + - 2%

nátěrová vrstva 30-70 mikronů

teoretická spotřeba 80-200 gr/m2

minim.teplota podkladu 2oC

obsah rozpouštědel žádný

bod vzplanutí žádný

hustota cca 1,25

doba schnutí 5oC 20 minut

15oC 5 minut

25oC 2 minut

doba vytvrdnutí 4 hod.

Skladování: chránit před mrazem

trvanlivost nejméně 12 měsíců

Bezpečnost: nejsou požadována žádná bezpečnostní opatření

Balení: 20 l vědro

10 l vědro

5 l vědro

1 l vědro