UNI - COAT 2000 TC

- 2 -

UNI - COAT 2000 TC

Speciální ochranný prostředek

----------------------------------

Všeobecně: UNI-COAT 2000 TC je speciálně vyvinutý výrobek na  ochranu materiálu s přihlédnutím na vysokou  oděruschopnost. Je to jednosložkový vodou ředitelný  přípravek neobsahující olovo a organická  rozpouštědla.

Vlastnosti: ekologicky vhodný

protiskluzový

pevný proti nárazu

ÚV - odolný

odolný proti povětrnostním vlivům

odolný proti kyselinám, louhům, solím a CO2

těsní velmi jemné trhliny

vyniklající přilnavost

vysoká elastičnost

nehořlavý

použitelný vnitřně i venkovně

Použití: železo, azbest, beton, dřevo, bituminové podklady,

umělé hmoty

Podklad: Podklad musí být čistý, zdravý, pevný, plochy musí

být dobře odmaštěné a zbavené nečistot. Nátěr slouží  jako vrchní nebo dvou vrstevný systém. Teplota  podkladu nejméně + 10oC, relativní vlhkost vzduchu  70%.

- 3 -

UNI - COAT 2000 TC

Speciální ochranný prostředek

----------------------------------

Zpracování: UNI-COAT 2000 TC se dodává jako jednosložkový  speciálně vyvinutý výrobek, který se před  upotřebením musí promíchat, ředit vodou max. do 5%.

Způsob

nanášení: a) štětcem

b) válečkem

c) Airless - stříkáním

Spotřeba

nátěru: dvě vrstvy 3-6 m2 z jednoho litru nátěru

Teplota

zpracování: + 10oC - + 40oC

Popis: konsistence tixotropní

barva odstín RAL

obsah pevných látek 45 + - 1%

pH hodnota 8-9

rozpouštědla žádná

bod vzplanutí žádný

hustota 1,15

doba proschnutí 15oC 20 minut

30-35oC 2-5 minut

doba vytvrdnutí 15oC 40 minut

30-35oC 8-10 minut

- 4 -

UNI - COAT 2000 TC

Speciální ochranný prostředek

-----------------------------------

Čištění: Použité nástroje se dají do dvou hodin po

upotřebení očistit vodou (nejlépe teplou)

Skladování: chránit před mrazem

trvanlivost nejméně 12 měsíců

Bezpečnost: nejsou požadována žádná bezpečnostní opatření

Balení: 20 l vědro

10 l vědro

5 l vědro