### UNI - COAT 2000 BI

2 -

# OBSAH:

## Zadání: str:

1. Všeobecně, vlastnosti, použití 3

2. Podklad, zpracování, teplota zprac., skladování 4

3. Čištění. specifikace, balení, bezpečnost 5

4. Porovnání UNI-COAT 2000 BI s běžnými výrobky 6-7

5. Porovnání UNI-COAT 2000 BI s nátěry na beton

obsahující ředidla a jejich vliv na živ.prostředí 8

6. Porovnání UNI-COAT 2000 BI s epoxyd. a polyure-

thanovými nátěry a jejich vliv na živ.prostředí 9

7. Porovnání UNI-COAT 2000 BI s térovými a bitumovými

nátěry a jeich vliv na živ.prostředí 10

8. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně povětrnostních

vlivů 11

9. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně UV.stability

a působení vody 12

10. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně chemikáliím 13

11. Výsledky testů UNI-COAT 2000 ohledně působení

vody a tažnosi 14

12. Mechanické vlastnosti UNI-COAT 2000 15

13. Výsledky testů ohledně rozstřikovatelnosti 16

14. Odolnost proti chemikáliím 17

15. DIN bezpečnostní údaje chem.látek a preparátů

/ DIN 52 900 / 18,19,20

3 -

# UNI-COAT 2000 BI

speciální nátěr pro bitumové podklady

## Všeobecně:

UNI-COAT 2000 Bi je speciálně vyvinutý produkt na bázi acrylic copolymer resins, který je zvláště vhodný pro použití na bitumové podklady. UNI-COAT 2000 BI chrání velmi dobře proti velkému množství negativních vlivů. Svým zvláštním složením zůstává elastický a může být nanášen na lehce vlhký podklad.

## Vlastnosti:

1. Ekologicky vhodný

2. Odolný proti povětrnostním vlivům

3. UV stabilní

4. Odolný proti louhům, kyselinám a solím

5. Velmi vysoká odolnost proti CO-sloučeninám

6. Chrání proti vlivům oxidu uhlíku a síry

7. Těsní jemné trhlinky

8. Vynikající přilnavost

9. Použití ns venkovní i vnitřní nátěry

10. Nehořlavý

11. Vysoká elastičnost

12. Bezbarvý, zasilatelný i v diverzních barvách

## Použití:

Používá se na všechny druhy bitumů a asfalt, vhodný na: silnice

střechy

podlahy

oděvy

apod.

4 -

## Podklad:

Podklad musí být čistý a zdravý. Pracovní plochy musí být zbaveny všech nečistot, olejů a tuků. Podklad může být suchý i lehce vlhký. Teplota podkladu nejméně + 100C. Relativní vlhkost vzduchu má být nižší než 70%, jinak proces schnutí a tvrdnutí neprobíhá podle normálu a nedocílí se potřebná síla nátěru.

## Zpracování:

UNI-COAT 2000 BI se dodává jako 1-složkový výrobek, který se před použitím musí dobře promíchat. UNI-COAT 2000 BI se dá nanášet kartáči, kartáčovými válečky nebo také pomocí stříkací pistole. Doporučujeme nanášet ve dvou vrstvách. Nanesení druhé vrstvy může následovat až je-li první vrstva suchá na dotek ruky. Jsou-li kladeny vysoké nároky na chemickou resistenci, doporučujeme UNI-COAT 2000 CR nanést jako poslední vrstvu.

## Teplota zpracování:

100C až + 400C při maximální vlhkosti vzduchu 70%.

## Skladování:

V dobře uzavřeném balení. P o z o r n a m r á z ! Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

5 -

## Čištění :

Použité nářadí se po upotřebení důkladně omyje vodou.Neztvrdlý UNI-COAT 2000 BI se dá odstranit vodou.

Specifikace : konzistence - tekutá

barva - bezbarvý, dinersní

ředidlo - žádné

obsah tuku - 45 + - 1%

báze - acrylic copolymer rezius

pH hodnota - 8-9

hustota - ca. 1,07

bod vznícení - /

spotřeba - 3 - 6 m2 na litr

doba vyschnutí - asi 20 min. při 15 oC

doba proschnutí - asi 12 hod. při 15 oC

doba vytvrdnutí - asi 48 hod.

Balení : 1000 l - kontejner

210 l - sudy

6O l - sudy

25 l - kanystr

10 l - vědro

5 l - vědro

Bezpečnost : žádné zvláštní bezpečnostní opatření.

6 -

## Porovnání UNI-COAT 2000 BI s běžnými výrobky

## Všeobecně :

## Bezpečnost :

Na rozdíl od běžných výrobků není UNI-COAT 2000BI hořlavý a neobsahuje jedovaté arom. látky a ředidla. To znamená, že nejsou zapotřebí žádné speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, transportu a zpracování odpadu výrobku UNI-COAT 2000 BI.

## Zdraví :

U běžných výrobků se při zpracování uvolňují často jedovaté výpary. Maximální hranice dovoleného množství jedovatých výparů ve vzduchu je vyznačeno v tzv. MAC hodnotách (maximum alowable concentration). Překročí-li se tato hranice, má to za následek řadu negativních vlivů na lidský organismus.

Při zpracování EPOXYD. pryskyřic a Poly-erethanových výrobků se takovéto jedovaté výpary, které mají negativní vliv na člověka a životní prostředí uvolňují. Zajisté znáte pronikavý zápach těchto výrobků.

UNI-COAT 2000 BI se dá bezpečně zpracovat, aniž by se uvolňovaly jedovaté výpary a nevznikají žádné negativní vlivy na lidský organismus a životní prostředí.

7 -

## Porovnání UNI-COAT 2000 BI s běžnými výrobky.

## Zpracování :

UNI-COAT 2000 BI nabízí vedle ekologické vhodnosti velké přednosti při zpracování. Potřísnění pokožky může být odstraněno běžnými mycími prostředky, jako je voda a mýdlo. Pracovní nářadí se čistí vodou, do té doby dokud není výrobek ztvrdlý.

Na rozdíl od velkého množství běžných výrobků, které jsou 2-složkové, odpadá u UNI-COAT BI (náročné) a riskantní míchání obou složek, protože se jedná o jednosložkový výrobek.

2-složkové výrobky jsou po smíchání obou složek jen krátkou dobu skladovatelné, nebo vůbec ne.

UNI-COAT 200 BI může na rozdíl od běžných výrobků být zpracován na lehce vlhkém podkladu.

## Lepší výsledky :

Výzkumy bylo zjištěno, že UNI-COAT 2000 BI kvalitativně předčí většinu běžných výrobků. Použitím acryl copolymer rezins je odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím znatelně lepší než u běžných výrobků. Zároveň UNI-COAT 2000 BI nabízí 100% ochranu proti vniknutí vody, kyselin, louhů a solí. Odolnost barvy proti odření je dobrá.

### R

## Poznámka:

Tato zadání bazírují na velkém množství výzkumů. Informace mají všeobecný charakter. Údaje našich spolupracovníků, které přesahují rámec těchto informací, musí být písemně odsouhlaseny.

8 -

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 BI a nátěry na beton obsahující ředidla a jejich vliv na životní prostředí.

Pro ošetření bitumenových podkladů se stále ještě používají výrobky obsahující ředidla, které negativně působí na životní prostředí.

Následuje porovnání mezi běžnými výrobky a UNI-COAT 2000 BI:

## Kritéria Běžné výrobky UNI-COAT 2000 BI

1. Podíl aromat.látek variabilní žádný

2. MAC-hodnoty k násl. ano ne

3. Vznětlivý,hořlavý ano ne

4. Zápach během zprac. ano typický zápach téměř bez záp.

ředidel

5. Uvolňování jed.výparů ano ne

6. Ředitelný vodou ne ano

7. ADR třídy nebezpeč. ano ne

8. Následování předpisů

na etiketách ano ne