# UNI - COAT 2000 SA - ALUMINIUM

UNI - COAT 2000 SA - ALU

speciální nátěr na kovy

## Všeobecně :

UNI-COAT 2000 SA - ALU je speciálně vyvinutý výrobek na bázi acrylic copolimer resins, který je zvlášť vhodný na kov. Chrání velmi dobře proti velkému počtu negativních vlivů.

Svým zvláštním složením zůstává UNI - COAT 2000 SA - ALU elastický a může být zpracováván i na lehce vlhkém podkladě. Je vodoodpudivý, čímž se snižuje schopnost tvoření mechů a řas.

## Vlastnosti :

1. Ekologicky vhodný

2. Vodoodpudivý

3. Odolný proti povětrnostním vlivům

4. UV stabilní

5. Odolný vůči kyselinám a louhům

6. Velmi vysoká odolnost proti CO2

7. Chrání proti vlivům oxidu uhlíku a síry

8. těsní jemné trhlinky

9. Vynikající přilnavost

10. Vysoká elastičnost

11. Nehořlavý

12. Použití na venkovní a vnitřní nátěry

13. Bezbarvý,zasilatelný i v diverzbích barvách

Použití :

Používá se na nátěry : stožáry, konstrukce, střechy, plech,....

## Podklad :

Podklad musí být čistý a zdravý. Plochy určené k nátěru musí být očištěny od různých nečistot, olejů a tuků. Podklad může být suchý i mírně vlhký. Relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70% a teplota pod 10oC způsobuje špatné schnutí výrobku.

## Zpracování :

UNI COAT 2000 SA - ALU - ALU se dodává jako 1-složkový výrobek. Před použitím se musí řádně promíchat. Barva se nanáší kartáči, kartáčovým válečkem nebo stříkací pistolí. UNI-COAT 2000 SA - ALU – ALU doporučujeme nanést ve 2 vrstvách, vždy až po řádném zaschnutí první vrstvy. Jestliže preferujeme velkou odolnost vůči sedření, doporučuje se i třetí vrstva.

## Teplota zpracování :

+10oC až + 40oC při maximální vlhkosti vzduchu 70 %

## Skladování :

V dobře uzavřeném balení. Pozor na mráz ! Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

Čištění :

Použité nářadí se po upotřebení důkladně omyje vodou.Neztvrdlý UNI-COAT 2000 SA - ALU se dá odstranit vodou.

# Popis výrobku :

Konzistence 					- tekutá

Barva 						- bezbarvé, disperzní barvy

Ředidlo 						- žádné

Obsah pevných látek 				- 45% +/- 1%

Hodnota pH 					- cca 8 - 9

Báze 						- acrylie copolymer rezins

Hustota 						- cca 1,07

Bod vznětu 					- žádný

Spotřeba 					- 1 litr na 5 - 10m2

Doba schnutí 					- asi 20 min při 15oC

Proschnutí 					- asi 12 hod.

Ztvrdnutí 					- asi 48 hod.

# Balení :

Kontejner 					- 1000 l

Sudy 						- 210 l

Sudy 						- 60 l

Kanystr 						- 25 l

Vědro 						- 10 l

Vědro 						- 5 l

# Bezpečnost :

Žádná bezpečnpostní opatření nejsou zapotřebí.

## Porovnání UNI-COAT 2000 SA - ALU s běžnými výrobky

# VŠEOBECNĚ :

Zkoumáním se zjistilo, že UNI-COAT 2000 SA - ALU má velké přednosti

oproti běžným výrobkům. Tyto přednosti vynikají v různých

aspektech :

více jistoty pro člověka a živ. prostředí

příjemnější zpracování

lepší výsledky po zpracování

# BEZPEČNOST :

Na rozdíl od většiny běžných výrobků není UNI COAT 2000 SA - ALU hořlavý a neobsahuje žádné arom. látky a ředidla. to znamená, že nejsou zapotřebí žádná speciální bezpečnostní opatření při zpracování, skladování, transportu, zpracování

odpadů UNI-COAT 2000 SA - ALU.

# ZDRAVÍ :

U běžných výrobků se většinou při zpracování uvolňují jedovaté výpary. Maximální hranice dovoleného množství jedovatých výparů v ovzduší se udávají v tzv. MAC-hodnotách.

Překročí-li se tato hranice má to za následek řadu negativních vlivů na lidský organismus. Při zpracování epox.pryskyřice a polyuretanů se takovéto výpary uvolňují a mají negativní

vliv na lidský organismus a životní prostředí.

UNI - COAT 2000 SA - ALU může být bezpečně zpracován,žádné jedovaté výpary se z něj neuvolňují a nepůsobí negativně na životní prostředí.

# ZPRACOVÁNÍ :

UNI-COAT 2000 SA - ALU nabízí vedle dobrého ekologického vlivu velké přednosti při zpracování. Eventuální znečištění pokožky se odstraní snadno běžnými mycími prostředky, jako je voda a mýdlo. Pracovní nářadí se čistí vodou. Na rozdíl od velkého množství běžných prostředků dvousložkových zde odpadá pracné

a rizikové mísení dvou složek - výrobek je 1-složkový. Skladovatelnost a možnosti použití jsou daleko příznivější než

u ostatních barev.

# LEPŠÍ VÝSLEDKY :

nejrozdílnější výzkumy dokázaly, že UNI-COAT 2000 SA - ALU většinu běžných výrobků kvalitativně předčí.Použitím acrylie copolymer rezins je odolnost vůči povětrnostním podmínkám a chemikáliím znatelně lepší než u běžných výrobků. Zároveň chrání proti vniknutí vody, kyselin, louhů, solí a odolnost proti odření je

dobrá.

# POZNÁMKA :

Tato zadání bazírují na velkém množství výzkumů. Informace mají všeobecný charakter. Ůdaje našich spolupracovníků, které přesahují rámec těchto informací,musí být písemně odsouhlaseny.

Porovnání mezi UNI-COAT 2000 a nátěry, které obsahují ředidla, epoxid a polyuretanovými nátěry, thérovými a bitumovými nátěry a jeich vliv na životní prostředí :

Při různých nátěrech se stále ještě používají výrobky, které obsahují ředidla, epox., polyuretan., thérové a bitumové výrobky, v níže uvedeném přehledu uvádíme rozdíly mezi běžnými výrobky a UNI - COAT 2000 SA - ALU.

## Kritéria		 	Běžné výrobky 			UNI-COAT 2000

1. podíl arom. látek 		variabilní 				žádný

2. MAC hodnoty k násl. 		ano 					ne

3. vznětlivý, hořlavý 		ano 					ne

4. zápach během zpracování 	ano,typický 				téměř bez zápachu

5. uvolňování jed.výparů 		ano 					ne

6. ředitelný vodou 		ne 					ano

7. ADR třídy nebezpeč. 		ano 					ne

8. následování předpisu

na etiketách 			ano 					ne

# VÝSLEDKY TESTU UNI - COAT 2000

# MECHANICKÉ VLASTNOSTI :

Pevnost lomu a tažnost se měřila Ingstron-dynamoměřicím přístrojem rychlostí tahu 500 mm/min. Graf ukazuje v % elastickou tažnost volného filmu barvy až k lomu. Je to funkce síly - mechanický odpor volného nátěru barvy/. V grafu lze rozlišit křivku deformace při sušení barvy za normálních podmínek a po 24 hod. máčení ve vodě.

# YIELD - BOD :

Z grafu se dá poznat, že po cca 50 % protažení nátěru se dosahuje kritického bodu. Tento bod se značí YIELDSTRESS. Film se pod tímto bodem chová jako elastomer. Při natažení k tomuto bodu a následném povolení se barva smrskne na počáteční délku. Natáhne - li se film přes tento bod, zůstává trvale

prodloužen.

# UV - STABILITA :

Po 1000 hod.v Q-paunel-terster nevyznačí se žádné zežloutnutí na rozdíl od běžných acrylátů, či styren-acrylátů, PVC atd.

# NON - WHITENING

Zvláštní vlastností UNI - COAT 2000 je, že nezbělá při opětovném navlhčení.

## Z k o u š k a :

## nátěr cca 40 mikronů UNI-COAT 2000 se nanese na desku. Po vytvrdnutí se nanese vodní sloupec  demineralizované vody.Zkouška se provádí pomocí  PVC rourky, která se silikonovým těsněním  připevní vertikálně k desce.Kontrola se provádí  vizuálně.

# ZKOUŠKA TAŽNOSTI :

V následující tabulce se porovnává síla tažnosti UNI-COAT 2000 s běžným typem acrylátu.Test se provedl pomocí Ingstrom-dynamo měř. přístrojem při síle tahu 500 mm/min.

## Kritérium			 	UNI - COAT 2000 			Acrylát

Tah 					37 + - 2					+ - 10

Prodloužení během tahu 			42 + - 3 					+ - 1

Modul 100 % 				43 + - 2 					+ - 11

Modul 200 % 				62 + - 5					 -

Lom během tahu 			            115 + - 22 				+ - 24

Prodloužení během tahu 		            346 + - 33 				+ - 27

Modul YOUNG 			            233 + - 12 				+ - 154

PERMANENT SET 			          83 				      83

# VÝSLEDKY TESTU

# ÚDAJE O MATERIÁLU :

Jméno výrobku 					- UNI-COAT 2000

Výrobek 					- UNICA

Poměr smísení 					- není relevantní

Vhodný pro 					- dle typu

Balení 						- umělohmotné nádoby 5-1000 l

# TESTOVACÍ PŘÍSTROJ :

Značka 						- GRACO

Typ 						- U 500

Poměr tlaku 					-  /

Výnos 						-  /

Délka hadice 					- 7m

Diamet. rozměr hadice 				- standart

Přisávací filtr 					- ano

Tlakový filtr 					- 100 megh

Stříkací pistole 					- standart

Vzduch. ventil 					-  /

Přisávací hadice 					-  /

# TESTEM DÁNO :

Tlak materiálu 					- cca 100 bar

Tlak vzduchu 					-  /

Střik. otvor 					- 221211

Výnos 						-  /

Doba stříkání/m2 				- max. 10 sec.,cca 120

u vlhkého

Spotřeba 					- 10 m2/l

Viskozita střiku 					-  /

Teplota materiálu 				- 18oC

Tlak brzdění 					-  /

# KONEČNÝ VÝSLEDEK :

vynikající roztřikovatelnost

## ODOLNOST (stálost) VUČI CHEMIKÁLIÍM

## Výrobek 							Kritérium

Aceton 								- x

Amoniak 							- xx

Pivo 								- xx

Chloroform 							- xx

Kyselina octová 							- xx

Ethanol 								- xx

Prostř.proti mrazu 						- xx

Kuk.olej 							- xx

Methhylenchlorid 						- xx

Kyselina mléčná 							- xx

Minerální oleje 							- xx

Natriumchlorid 							- xx

Natronlouh 30% 							- xx

Petrolej 								- xx

Salpeter kyselina 							- xx

Solný roztok 50% 						- xx

Terpentýn 							- xx

Toluol 								- x

Trichlorethylen 							- xx

Kyselina močová 						- xx

Čistící benzín 							- xx

Destil. voda 							- xx

Peroxid vodíku 							- xx

Víno 								- xx

Xylol 								- --

Kyselina citronová 30 % 						- xx

Kritérium : 	xx/ nemá vliv 	x/ částečný vliv

## DIN -bezpečnostní data chemické látky a preparáty DIN 52900

# VŠEOBECNĚ :

Název 					- UNI-COAT 2000

Chemická charakteristika 			- směs acryliccopolymer

rezins a aditiva

Skupenství 				- tekuté

Barva 					- bezbarvý, di.barvy

Zápach 					- téměř žádný

## FYZIKÁLNÍ a BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ ÚDAJE :

Bod mrazu 						- -2oC

Bod varu 						- 105oC

Tažnost páry 						- propouští páru

Viskozita 						- 1,000 mPa

Rozpustnost ve vodě 					- dokonalá

PH konc. výrobku 					- 8 - 9

Bod vznětlivosti 						- žádný

Teplota vznícení 						- žádná

Explozní hranice 						- žádná

Rozpad 							- žádný

Nebezpečí rozkladu 					- žádné

Nebezpečí reakce 					- žádné

Trvanlivost 						- min. 12 měsíců od data výroby

Riziko stat.elek. 						- žádné

# PŘEDPISY VE SMYSLU EG - PRÁVNÍCH LINIÍ

Zvláštní nebezpečí - žádné

Bezpečnosstní doporučení - nesmí přijít do rukou dětí, při poranění nebo vniknutí do očí důkladně

vymýt vodou a dopravit k lékaři.

Symboly - žádné

# TRANSPORT

Pozemní cestou 					- ADR tř.

Vzduchem 					- IATA tř.

Moře 						- IMDO tř.

Vodní toky 					- ADN/adnr.tř

UN 						- číslo

## CHEMICKÉ LÁTKY A PREPARÁTY - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ /DIN 52900/

# OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PŘI SKLADOVÁNÍ :

## Technické ochrané podmínky při:

a/ skladování : uchovávat tak, aby výrobek nebyl vystaven mrazu,

b/ zpracování : žádné

### OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

a/ proti vdechnutí 			- dobře vyvětrat

b/ ochrana rukou 				-  /

c/ ochrana zraku 				- ochranné brýle

d/ další 					-  /

# PRACOVNÍ HYGIENA

a/ ochrana proti požáru a explozi 		- žádná

b/ odstranění 				- odevzdat ke zničení

## OPATŘENÍ PŘI NEHODÁCH a POŽÁRECH

a/ rozlití nebo výtok 			- žádné

b/ hasící prostředek 			- žádný

# PRVNÍ POMOC

a/ předávkování vdechnutím 		- čerstvý vzduch

b/ požití 					- vypít dostatek vody konzultovat lékaře

c/ kožní kontakt 				- smýt vodou a mýdlem

# DIN - BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJ-CHEM.LÁTKY A PREPARÁTY /DIN 52900/

# ÚDAJE K TOXIKOLOGII :

Na zákl. nám známých informací není tento výrobek při běžném použití a zpracování toxický. Viz.: předpisy zapsané v bezpoečnostních údajích.

# ÚDAJE K EKOLOGII :

BOD - hodnota : žádná

COD - hodnota : žádná

Vylučovatelnost : žádná

# UPOZORNĚNÍ :

Všechny tyto údaje se opírají o dnešní stav našich znalostí a nedávají žádnou jistotu pro různé jiné vlastnosti. Stávající

pravidla a zadání jsou příjemcem tohoto výrobku následovatelná

na vlastní zodpovědnost.

# UNI-COAT BE TEST - RAPPORTEN

Všechny následující testy a zkoumání byla provedena na zákl.  certifikačních čísel V-11243 a V-13636 a norem :

A.S.T.M. /American Society for Testing and Materials/

nr. G-53-84

nr. D-412

D.I.N. /Deutsches Institut fur Normung/

nr. 53384

nr. 53386

nr. 53387 /I.S.O. 4892/

nr. 53388 /I.S.O. 877/

nr. 53495 /I.S.O. 62/

## N.E.N. /Nederlandse norm/

I.S.O. /International Organization for Standardization/

nr. 4582

nr. 2115

nr. 1147

V tomto výzkumu byl UNI-COAT 2000 testován na :

odolnost proti povětrnostním vlivům

odolnost proti UV záření

mechanické vlastnosti

síla tlaku

Výsledky výzkumu jsou popsány a vyhodnoceny v textu.

## Graf mechanických vlastností UNI - COAT 2000

Rychlost: 500 mm/min.

## Síla v mPa

│

│

│

│

12 │

10 │                                                                                                                         ┌┬┬┐

│                                                   ││││

8 │                                       ┌┬┬┐        ││││┌──┐

│                           ┌┬┬┐        ││││┌──┐    ││││├──┤

6 │                           ││││        ││││├──┤    ││││├──┤

│   ┌┬┬┐            ┌┬┬┐    ││││┌──┐    ││││├──┤    ││││├──┤

4 │   ││││        ┌──┐││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││┌──┐    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

2 │   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

0 │   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

│   ││││├──┤    ├──┤││││    ││││├──┤    ││││├──┤    ││││├──┤

└───┴┴┴┴┴──┴────┴──┴┴┴┴┴────┴┴┴┴┴──┴────┴┴┴┴┴──┴────┴┴┴┴┴┬─┴─┐

49.8 100 200 300 335

prodloužení v procentech

svislé čáry - suchý film

vodorovné čáry - po 24 hod. ve vodě